- 海南省旅游鞋产品省级监督抽查实施细则

海南省市场监督管理局

2020年1月

海南省旅游鞋产品省级监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待售中产品随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的同厂家（或同品牌）、同型号、同颜色的产品。

抽样数量：详见表1。

表1 抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 旅游鞋 | 2双（其中备样1双） |

2 检验依据

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志（标识） | QB/T 2673-2013 GB/T 15107-2013 | QB/T 2673-2013 |
| 2 | 帮底剥离强度 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.3-2011 |
| 3 | 底墙与帮面剥离强度 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.3-2011 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 15107-2013 | QB/T 2886-2007 |
| 5 | 耐折性能 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.1-2008 |
| 6 | 耐磨性能 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.2-2008 |
| 7 | 衬里与内垫摩擦色牢度 | GB/T 15107-2013 | QB/T 2882-2007 |
| 8 | 游离甲醛 | GB/T 15107-2013 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 9 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 15107-2013 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 |

3 判定规则

3.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

（1）QB/T 2673-2013《鞋类产品标识》

（2）GB/T 15107-2013《旅游鞋》

现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求或其他相适应的产品标准。

相关的法律法规、部门规章和规范。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。