产品质量监督抽查实施细则

给水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管材

海南省市场监督管理局

海南省给水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管材产品省级监督抽查实施细则

1 范围

本规范适用于硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件产品质量国家监督抽查，针对特殊情况的国家监督专项抽查、县级以上质量技术监督部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括给水用硬聚氯乙烯(PVCU)管材(公称外径dn20mm～dnl60mm)、建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材以及建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件。本规范内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2产品分类

2.1产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 412 | 412.3 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 塑料管材及管件 | PVC-U管材及管件 |

2.2产品种类

产品种类分为：

1)给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

2)建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

3)建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件：按连接方式分为胶粘剂连接型管件和弹性密封圈连接型管件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

硬聚氯乙烯(PVC-U)管材是以聚氯乙烯树脂为主要原料，经挤出成型的用于给水或建筑物内排水

的管材。简称：PVC-U给水管材或PVCU排水管材。

硬聚氯乙烯(PVC-U)管件是以聚氯乙烯树脂为主要原料，经注塑成型的用于建筑物内排水的管件。简称：PVC-U排水管件

4 企业硬聚氯乙烯(PⅤC-U）管材及管件产品生产规模划分

根据硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件产品行业的实际情况，企业生产规模以硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2

表2 企业硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件产品生产规模划分

| 企业硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件产品生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥30000 | ≥8000且<30000 | <8000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5检验依据

凡是注日期的文件，其后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 10002.1 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

GB/T 1033.1-2008 非泡沫塑料密度的测定 第1部分 浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 4615-2013 聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法

GB/T 6111-2018流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法

GB/T 6671-2001热塑性塑料管材纵向回缩率的测定

GB/T 8802-2001热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定

GB/T 8806 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定

GB/T 14152-2001热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法

GB/T 17219-1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品

6.2抽样方法、基数及数量

在生产企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格

证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品作为样品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽样基数应不少于250根管材或250个管件。在市场抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

管材：同一批次合格产品中的非饮用水给水用管材抽取12根，每根截取4段，每段1m；每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。饮用水给水用管材抽取13根，每根截取4段，每段1m；每根中的2段作为检测样品，2段作为备用样品。排水用管材抽取8根，每根截取4段，每段1m；每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。

如每根管材的长度不足以截取4段，应增加抽取管材的根数，使最终截取的总段数不少于上述要求。

管件：同一批次合格产品中抽取5箱，每箱抽取9个。每箱中的5个作为检验样品，4个作为备用样品。

如每箱中管件的数量不足以抽取9个，应增加抽取的箱数，使最终抽取的管件总数不少于上述要求。

6.3 样品处置

对每个所抽的样品均应编号标识，标识应具有唯一性。检验样品及备用样品应分别封样，并寄、送至指定的检验机构相关部门。

样品应贮存在阴凉、通风的库房内，平整堆放，管材的高度不宜超过2m，管件的包装质量不超过25kg，避免阳光直射。

6.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业的相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品的销售额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度的实际销售额，并加以注明。

对于产品检验所需的样品技术参数如管材或管件的公称外径、公称壁厚（或S、SDR、PN系列）、饮用水（或非饮用水）的连接方式等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类

给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目及重要程度分类见表3

表3 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 10002.1 | GB/T 8806 |  | ● |
| 2 | 密度 | GB/T 10002.1 | GB/T 1033.1-2008 |  | ● |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 10002.1 | GB/T 8802-2001 |  | ● |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 10002.1 | GB/T 6671-2001 |  | ● |
| 5 | 落锤冲击试验 | GB/T 10002.1 | GB/T 14152-2001 | ● |  |
| 6 | 液压试验20℃ 1h | GB/T 10002.1 | GB/T 6111-2018 | ● |  |
| 7 | 卫生性能 | GB/T 10002.1 | GB/T 17219-1998 GB/T 4615-2013 | ● |  |
| 注1：规格尺寸的检验项目为：平均外径及偏差，壁厚（任一点壁厚及偏差，平均壁厚及偏差）； 注2：卫生性能适用于饮用水管材，检验项目为：铅、镉含量、高锰酸钾消耗量。 |  |  |  |  |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

8.1单项判定

规格尺寸检验5根管材，允许有1个样品的测量结果超出标准规定的偏差范围，当某项有2个（含）以上样品不符合要求时，判定该项不合格。

管材落锤冲击试验按统计学方法进行，不符合要求时，判定该项不合格。

卫生性能按GB/T 10002.1规定，有不符合要求项，则判定该项不合格。

其他检验项目不符合要求时，按GB/T 10002.1、GB/T 5836.1和GB/T 5836.2规定取双倍样复验，如仍不符合要求则判定该项不合格。

8.3综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

9 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论

10附则

本规范代替CCGF 312.3-2010版。

本规范编写单位：国家塑料制品质量监督督检验中心（北京）（凌伟）、国家塑料制品质量监督检验中心（福州）（林伟）。

本规范由国家质量监督检验检疫总局产品质量监督司管理。