附录A

(资料性附录)

纺织产品测试方法领域分类及项目指标评价建议

| 方法原理领域类别 | 项目类别 | 量值名称 | 建议评价指标 （至少） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 色牢度 | 部分色牢度（级）（不需要配制溶剂的） | 指定值（约定真值y） 临界限差值CRP（约定允差）或测量方法偏倚δ |
| 感观类方法 | 白度 | 白度（级） |  |
|  | 织物起毛起球 | 起毛起球（级） |  |
|  | 织物品洗后外观 | 洗后起皱程度（级） |  |
|  |  | 缝迹平整度（级） |  |
|  | 纱线外观 | 纱线条干均匀度（级） |  |
|  |  | 纱线疵点（粒） |  |
|  |  | 染色均匀度（级） |  |
|  | 长丝外观 | 网络度（个） |  |
|  |  | 长丝染色均匀度（级） |  |
|  | 棉纤维外观 | 棉花品级（级） |  |
|  |  | 棉花色泽（级） |  |
|  | 织物外观 | 坯布疵点格律（个/100格） |  |
|  |  | 织物布面疵点（评分） |  |
|  |  | 染色布色差（级） |  |
| 方法原理领域类别 | 项目类别 | 量值名称 | 建议评价指标 （至少） |
|  | 外观鉴定 | 长丝筒子外观（合格否） | 实物标准样照参照值 专家指定 结果 |
| 感观类方法 |  | 纱线丝筒子外观（合格否） |  |
|  |  | 服装外观疵点（描述） |  |
|  |  | 儿童服装外观设计（合格否） |  |
|  |  | 羊毛种类、形态、毛纤维类型含量的鉴定 |  |
|  | 气味鉴定 | 异味（是否有） |  |
|  |  | 气味（是否有） |  |
|  | 杂质鉴定 | 碳化羊毛植物籽含量 |  |
|  |  | 棉纤维植物性杂质 |  |
|  | 捻向鉴定 | 纱线捻向 |  |
|  | 其他鉴定试验 | 黄变 |  |
|  |  | 目测比色 |  |
|  |  | 毛制品防虫蛀 |  |
|  |  | 织物耐磨损性 |  |
|  |  | 纺织品拒油性 |  |
|  |  | 纺织品沾水性 |  |
|  |  | 纺织品拒水性 |  |
|  |  | …… |  |
| 方法原理领域类别 | 项目类别 | 量值名称 | 建议评价指标 （至少） |
| 光学、电学、机械、力学、几何学与感官综合方法 | 纤维含量 | 麻棉含量 | 指定值（约定真值y）、 临界限差值CRP ， R值或方法偏倚δ、 r值或相对标准偏差RSD（约 |
|  |  | 绒毛含量 |  |
|  |  | 羊兔毛含量 |  |
|  |  | 其他不同动物纤维含量 |  |
|  | 棉花HVI检验 | 主体长度、马克隆值、短绒率等 | R值或方法偏倚δ、 r值或相对标准偏差RSD |
|  | 短纤维细度类 | 棉花成熟度 |  |
|  |  | 棉花马克隆值 |  |
|  |  | 羊毛细度 |  |
|  |  | 纤维直径 |  |
|  | 长度 | 羊毛纤维长度（维拉仪器法） |  |
|  | 捻度 | 纱线捻度 |  |
|  | 密度 | 梭织物密度 |  |
|  |  | 针织物线圈密度 |  |
|  | 线密度 | 织物拆下纱线线密度 |  |
|  | 纤维卷曲特性 | 单位长度内卷曲个数 |  |
|  |  | 卷曲弹性回复率 |  |
|  | 组织 | 组织结构 |  |
| 方法原理领域类别 | 项目类别 | 量值名称 | 建议评价指标 （至少） |
| 接上页 | 颜色 | 比色(仪器法) |  |
|  | 色牢度 | 色牢度（仪器法） |  |
|  | 纤维长度 | 棉花手扯长度 | R值或方法偏倚δ或 和不确定度和 r值或相对标准偏差RSD |
| 几何量类方法 |  | 羊毛手排长度 |  |
|  |  | 毛条疏片长度、 |  |
|  |  | 毛丛长度 |  |
|  |  | 地毯毛丝长度 |  |
|  | 尺寸 | 儿童服装绳带长度 |  |
|  |  | 损毁长度 |  |
|  |  | 规格 |  |
|  |  | 纬斜 |  |
|  |  | 洗后尺寸变化率 |  |
|  |  | 损毁面积 |  |
|  |  | 幅宽 |  |
|  |  | 密度 |  |
|  |  | 厚度 |  |
|  |  | …… |  |
| 方法原理领域类别 | 项目类别 | 量值名称 | 建议评价指标 （至少） |
| 力学类试验方法 | 拉力试验 | 单纤维强力、强度 | 线性范围： |
|  |  | 束纤维强力、强度 | R值 r值 |
|  |  | 纱线强力 |  |
|  |  | 织物强力 |  |
|  |  | 接缝强力 |  |
|  |  | 纰裂强力、滑移 |  |
|  |  | 剥离强度 |  |
|  |  | 小部件（纽扣、绒球等）抗拉强力 |  |
|  | 撕破试验 | 撕破强力 |  |
|  | 破裂试验 | 弹子顶破 |  |
|  |  | 胀破 |  |
| 热学试验方法 | 热特性 | 纤维熔点 | R值或方法偏倚δ或 和不确定度和 r值或相对标准偏差RSD |
|  |  | 热收缩性能 |  |
|  |  | 织物干热效应 |  |
|  |  | 热传递性能 |  |
| 电学类 | 电阻 | 比电阻 |  |
|  |  | 防静电性能 |  |
|  |  | …… |  |
| 方法原理领域类别 | 项目类别 | 量值名称 | 建议评价指标 （至少） |
| 纺织专业方法 | 易燃性 | 燃烧时间 | R值或方法偏倚δ或 和不确定度和 重复性限r或临界极差CRP或相对标准偏差RSD |
|  |  | 重量损失 |  |
|  |  | 氧指数 |  |
|  | 着火检测 （织物、喷胶棉、床垫、地毯、软体家具） | 可燃性 |  |
|  |  | 易燃性 |  |
|  |  | 火焰传播 |  |
|  |  | 烟的释放等 |  |
|  | 水份 | 回潮率 |  |
|  |  | 含水率 |  |
|  | 纺织品功能性 | 透气性 |  |
|  |  | 吸湿性 |  |
|  |  | 抗紫外线性能 |  |
|  |  | 远红外 |  |
|  | 其他 | 钩丝 |  |
|  |  | 毛细效应 |  |
|  |  | 悬垂性 |  |
|  |  | 蓬松性 |  |
|  |  | 灰份 |  |
| 方法原理领域类别 | 项目类别 | 量值名称 | 建议评价指标 （至少） |
| 纺织专业方法 | 其它 | 净毛率 |  |
|  |  | 织物单位面积质量 | 同上 |
|  |  | …… |  |