附件3

2015年广东省塑料奶瓶、奶嘴、婴幼儿塑料餐饮具等制品

质量监督抽查实施细则

由于婴幼儿塑料餐饮具、奶瓶产品监督抽查实施规范CCGF 209.1-2010《食品用塑料容器》、CCGF 209.3-2010《食品用塑料工具》已于2015年6月1日作废，奶嘴产品尚未制定监督抽查实施规范，故根据《质检总局产品质量监督司关于印发〈产品质量监督抽查实施规范管理规定〉的通知》（质检监函〔2014〕71号）及《广东省质量技术监督局产品质量监督抽查管理办法》（粤质监〔2014〕11号）制定本实施细则，内容如下：

1 适用范围

本细则适用于广东省食品用塑料包装、容器、工具等制品质量专项监督抽查。监督抽查产品范围为获得生产许可证企业生产的塑料奶瓶、奶嘴、婴幼儿塑料餐饮具。

本细则内容包括范围、抽查产品、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检、不合格结果处理、数据上报。

2 抽查产品

抽查产品种类包括塑料奶瓶、奶嘴、婴幼儿塑料餐饮具（碗、碟、杯、刀、叉、勺、筷子等）。

按照产品材质进行分类见表1。

表1 食品用塑料奶瓶、奶嘴、婴幼儿塑料餐饮具按照产品材质分类

| 序号 | 产品类别 | 成型品卫生标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食品包装用聚乙烯（PE）成型品 | GB 9687-1988食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 |
| 2 | 食品包装用聚丙烯（PP）成型品 | GB 9688-1988食品包装用聚丙烯成型品卫生标准 |
| 3 | 食品包装用聚苯乙烯（PS）成型品 | GB 9689-1988食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准 |
| 4 | 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）成型品 | GB 13113-1991 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准 |
| 5 | 食品容器及包装材料用聚碳酸酯（PC）成型品 | GB 14942-1994食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准 |
| 6 | 食品包装材料用聚酰胺（PA）成型品 | GB 16332-1996 食品包装材料用尼龙成型品卫生标准 |
| 7 | 食品容器、包装材料用橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）成型品 | GB 17326-1998 食品容器、包装材料用橡胶改性的丙烯腈－丁二烯－苯乙烯成型品卫生标准 |
| 8 | 食品容器、包装材料用丙烯腈-苯乙烯（AS）成型品 | GB 17327-1998 食品容器、包装材料用丙烯腈－苯乙烯成型品卫生标准 |
| 9 | 橡胶奶嘴 | GB 4806.2-1994 橡胶奶嘴卫生标准 |
| 10 | 食品用橡胶制品 | GB 4806.1-1994 食品用橡胶制品卫生标准 |
| 11* | 其它 | 包含卫生指标的相关产品标准 |

注*：对目前尚无成型品卫生标准但产品标准包含卫生指标要求的，执行产品标准的指标要求。

3 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本规范。

GB 4806.1-1994  《食品用橡胶制品卫生标准》

GB 4806.2-1994 《橡胶奶嘴卫生标准》

GB 9685-2008 《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》

GB 9687-1988 《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》

GB 9688-1988《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》

GB 9689-1988《食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准》

GB 13113-1991《食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准》

GB 14942-1994 《食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准》

GB 16332-1996 《食品包装材料用尼龙成型品卫生标准》

GB 17326-1998 《食品容器、包装材料用橡胶改性的丙烯腈－丁二烯－苯乙烯成型品卫生标准》

GB 17327-1998 《食品容器、包装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品卫生标准》

GB/T 21928-2008 《食品包装材料中邻苯二甲酸酯的测定》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4 抽样

4.1 抽样型号或规格、品种

按照获证企业生产单元抽取一种同品种、同批次的产品。

4.2 抽样方法、基数及数量

在企业成品仓库随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品，优先抽取近6个月生产的产品。原则上抽样时应从同一批次样品堆的不同部位选取3个或3个以上包装箱，分别取出相应的样品数量。随机选取的包装箱可使用随机数表、随机骰子或扑克牌等方法确定。

抽样基数和抽样数量见表3。

表3 抽样基数和抽样方法

| 序号 | 产品名称 | 抽样基数（个） | 抽样数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料奶瓶 | 50ml≤容量＜100ml | 不少于200个 | 40个×2 |
|  |  | 100ml≤容量＜250ml |  | 30个×2 |
|  |  | 容量≥250ml |  | 20个×2 |
| 3 | 奶嘴 | 不少于500个 | 30个×2 |
| 4 | *婴幼儿塑料餐饮具（碗、碟、杯、刀、叉、勺、筷子等） | 不少于200个 | 30个×2 |

注：（1）产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；

（2）抽取的两份样品分别单独封装，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品。复检备用样品保存在承检机构。检验样品和复检备用样品包装内应至少分别放一张所抽样品的产品合格证。

（3）应抽产品抽样基数达不到要求时，在满足抽样数量时可抽样，但须在抽样单中注明所抽样品实际批量。

4.3 样品处置

抽样后，将所抽样品进行封样，样品由抽样人员监督包装，单独封装后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章，并由双方人员签字。样品包装内至少应放一张产品合格证。样品由抽样人员负责带回检验机构或负责寄送至检验机构。

4.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的塑料包装容器工具等制品的销售总额。若被抽查企业上一年未生产此类产品，则记录本年度已实际生产此类产品的销售总额。

在抽样单备注栏中注明或单独扩充一栏注明所抽查产品的材质种类如聚乙烯或聚丙烯等。

抽样单应有抽样人员签字和受检企业负责人的签字盖章。

4.5 抽样注意事项

（1）对抽样人员的情况报告要求。 在执行抽样任务前把抽样人员的情况列表（包括执行省局文件名称及编号、抽查产品名称、抽样人姓名、电话、分工、期限、是否经抽样培训等内容）抽样完成后将抽样企业信息、抽样数量、抽样品种等信息以快递及电子邮件两种方式上报省局食品相关产品处备案。

（2）省质监局提供抽查企业名单的处理要求。如省质监局提供抽查企业名单， 必须执行，如抽查不到名单内企业产品， 应书面说明原因并盖公章报食品相关产品处。

（3）样品必须由质检机构的抽样人员在生产企业成品仓库内、销售单位的货架上或仓库内随机抽取样品并带回 。

（4）在生产企业抽样时，不得提前通知有关单位做好抽样准备，抽样人员必须先检查企业仓库的存货情况，不得抽取企业指定的仓库内已准备好的经检测合格的样品，必须由抽样人员随机挑选企业所有成品仓库中的产品；在销售、使用单位抽样时，不得提前通知有关单位做好抽样准备，必须在销售单位的货架上或仓库内随机抽取样品；样品要用封条包装完整封好，封条应加贴在每一个可能被拆开的包装处，封存包装不可以随便开封和掉换样品； 须用数码相机对抽样现场和封存的样品拍照留底待查。

（4）如果企业拒绝抽样， 按照《广东省质监局关于进一步规范产品质量监督抽查企业拒检行为认定工作的通知》（粤质监监函﹝2015﹞220号）的要求进行。

（5）在执行省监督抽查任务时不得利用省监督抽查任务开展任何委托检验等收费服务。

（6）抽样人员在抽样前要核实该企业近6个月内抽样情况，并由企业负责人、抽样人员共同签字确认，防止重复抽查；在生产企业抽样时，应在企业成品仓库内随机抽取经企业检验合格且在国内销售的产品。

5 检验要求

5.1 检验项目及重要程度分类

项目及重要程度分类见下表。

| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 奶瓶 | 塑料奶瓶 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（乙醇） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量(DBP、DEHP） | GB 9685-2008 | 强制性 | GB/T 21928-2008 | ● |  |
| 2 | 奶嘴 | 蒸发残渣（水） | GB 4806.2-1994 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 4806.2-1994 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 蒸发残渣（乙醇） | GB 4806.1-1994 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.2-1994 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 重金属 | GB 4806.2-1994 | 强制性 | GB/T 5009.64-2003 | ● |  |
|  |  | 锌 | GB 4806.2-1994 | 强制性 | GB/T 5009.64-2003 | ● |  |
| 3 | 婴幼儿塑料餐饮具（碗、碟、杯、刀、叉、勺、筷子等） | 聚氯乙烯 | 氯乙烯单体 | GB 9681-1988 | 强制性 | GB/T 5009.67-2003 | ● |  |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 9681-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9681-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（20%乙醇） | GB 9681-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9681-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 9681-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9681-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） | GB 9681-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量(DBP、DEHP） | GB 9685-2008 | 强制性 | GB/T 21928-2008 | ● |  |
|  |  | 聚丙烯 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（乙醇） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量(DBP、DEHP） | GB 9685-2008 | 强制性 | GB/T 21928-2008 | ● |  |
|  |  | 聚乙烯 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量(DBP、DEHP） | GB 9685-2008 | 强制性 | GB/T 21928-2008 | ● |  |
|  |  | 聚苯乙烯 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9689-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9689-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9689-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 9689-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9689-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） | GB 9689-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（乙醇） | GB 9689-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量(DBP、DEHP） | GB 9685-2008 | 强制性 | GB/T 21928-2008 | ● |  |
|  |  | 偏氯乙烯-聚氯乙烯 | 偏氯乙烯单体残留量 | GB 15204-1994 | 强制性 | GB/T 5009.122-2003 | ● |  |
|  |  |  | 氯乙烯单体残留量 | GB 15204-1994 | 强制性 | GB/T 5009.122-2003 | ● |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量(DBP、DEHP） | GB 9685-2008 | 强制性 | GB/T 21928-2008 | ● |  |
|  |  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 高锰酸钾消耗量 | GB13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（水） | GB13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（浸泡液） | GB13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） | GB13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（乙醇） | GB13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 锑（以Sb计，4%乙酸） | GB13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.101-2003 | ● |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量(DBP、DEHP） | GB 9685-2008 | 强制性 | GB/T 21928-2008 | ● |  |
|  |  | 聚碳酸酯 | 高锰酸钾消耗量 | GB 14942-1994 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（水） | GB 14942-1994 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 14942-1994 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 14942-1994 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（20%乙醇） | GB 14942-1994 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 14942-1994 | 强制性 | GB/T 5009.69-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（浸泡液） | GB 14942-1994 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） | GB 14942-1994 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（乙醇） | GB 14942-1994 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 浸泡液（蒸馏水） | GB 14942-1994 | 强制性 | GB 14942-1994 |  | ● |
|  |  |  | 浸泡液（4%乙酸） | GB 14942-1994 | 强制性 | GB 14942-1994 |  | ● |
|  |  |  | 浸泡液（20%乙醇） | GB 14942-1994 | 强制性 | GB 14942-1994 |  | ● |
|  |  |  | 浸泡液（正己烷） | GB 14942-1994 | 强制性 | GB 14942-1994 |  | ● |
|  |  |  | 游离酚 | GB 14942-1994 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量(DBP、DEHP） | GB 9685-2008 | 强制性 | GB/T 21928-2008 | ● |  |
|  |  | 橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、丙烯腈-苯乙烯 | 高锰酸钾消耗量 | GB 17326-1998，GB 17327-1998 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（水） | GB 17326-1998，GB 17327-1998 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 17326-1998，GB 17327-1998 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（20%乙醇） | GB 17326-1998，GB 17327-1998 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 17326-1998，GB 17327-1998 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 17326-1998，GB 17327-1998 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  |  | 丙烯腈单体 | GB 17326-1998，GB 17327-1998 | 强制性 | GB/T 5009.152-2003 | ● |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量(DBP、DEHP） | GB 9685-2008 | 强制性 | GB/T 21928-2008 | ● |  |
|  |  | 密胺 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9690-2009 | 强制性 | GB/T 5009.61-2003 | ● |  |
|  |  |  | 蒸发残渣（水） | GB 9690-2009 | 强制性 | GB/T 5009.61-2003 | ● |  |
|  |  |  | 甲醛迁移量 | GB 9690-2009 | 强制性 | GB/T 5009.61-2003 | ● |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计） | GB 9690-2009 | 强制性 | GB/T 5009.61-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（65%乙醇） | GB 9690-2009 | 强制性 | GB/T 5009.61-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9690-2009 | 强制性 | GB/T 5009.61-2003 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） | GB 9690-2009 | 强制性 | GB/T 5009.61-2003 | ● |  |

注：a极重要质量项目，b重要质量项目。极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。塑料饮水杯（壶）、奶瓶只做瓶体的卫生性能，不做瓶盖等其它部位的卫生性能试验。

5.2 检验应注意的问题

（1）若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业推荐性标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中国家标准（包括强制标准和推荐标准）规定的检验项目时（主要是产品通用重要特征值），应按本规范中检验项目依据的国家标准（包括强制标准和推荐标准）要求进行检验并判定。

（2）在检验过程中，发现不合格项目较多、以次充好、存在危及人身财产安全等所有严重不合格项目的产品，应立即按照随检随报的格式书面报告企业所在地的市质监部门同时抄送省质监局食品相关产品处,报送内容包含不合格产品检验报告（一份）、抽样单复印件（加盖抽检单位公章）、结果通知书复印件，《产品质量监督抽查严重问题反馈表》。

（3）不得有更换检测样品，修改检验数据、撤换省质监局产品质量监管信息系统网上不合格企业检测报告等弄虚作假行为。

（4）在检验完毕后2个工作日内，出具检验报告前，应在检验报告省质监局食品相关产品处备案后，方可外发检验报告。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7异议处理

（1）企业对产品检验不合格结果的异议处理权在省质监局。按照产品质量法要求，有依据对不合格检测结论提出异议的，企业应向省质监局提出复检申请，省质监局具有选择复检机构的权利，由于企业异议等原因，选择中标单位外的质检机构复检所产生的费用由中标单位承担。

（2） 如果接到企业提出异议时，应首先向企业做好解释工作，并告知其向省质监局提出复检申请的权利和程序。

（3）省质监局批准复检后，按照检验细则要求用原样或备样对不合格项目进行检验。复检的备样必须是未经调换的样品，否则不得进行复检。

（4）复检检验报告一式四份报省质监局食品相关产品处，由省质监局出具复检结论并送达企业。

（5）对抽检单位改变首检结论的，省质监局将组织人员核实质检机构改变首检结论的原因，对存在违反有关规定的行为，将追究相关质检机构及检验人员的责任。

（6） 接到省质监局转来的企业对产品检验不合格结果的异议资料之日起2个工作日内必须书面答复用纸质盖章和电子文档两种方式发到省质监局食品相关产品处。对省质监局的处理回复书要注明具体交办人、交办时间、具体抽查时间，根据企业提出的问题逐一向省质监局回答。

（7）复检结果与首检结果不一致的情况处理。复检结果经省质监局食品相关产品处审核确认后， 应立即修改工作总结、汇总表、并在省质监局产品质量监管信息系统上录入复检检验报告信息。对已报省质监局工作总结、汇总表等材料的，质检机构应把修改后的材料再次报省质监局。