附件5

2015年广东省食品用塑料膜（袋）

质量监督抽查实施细则

由于食品用塑料膜（袋）产品监督抽查实施规范CCGF 209.2-2010《食品用塑料包装膜、袋》已于2015年6月1日作废，故根据《质检总局产品质量监督司关于印发〈产品质量监督抽查实施规范管理规定〉的通知》（质检监函〔2014〕71号）及《广东省质量技术监督局产品质量监督抽查管理办法》（粤质监〔2014〕11号）制定本实施细则，内容如下：

1 适用范围

本细则适用于2015年广东省食品用塑料容器产品专项监督抽查，监督抽查产品范围为获得生产许可证的食品用塑料膜（袋），具体包括聚乙烯自粘保鲜膜、商品零售包装袋、液体包装用聚乙烯吹塑薄膜、食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜、双向拉伸聚丙烯珠光薄膜、包装用聚乙烯吹塑薄膜、包装用双向拉伸聚酯薄膜、单向拉伸高密度聚乙烯薄膜、聚丙烯吹塑薄膜、普通型和热封双向拉伸聚丙烯薄膜、未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜、夹链自封袋、包装用镀铝薄膜、双向拉伸尼龙薄膜、耐蒸煮复合膜或袋、双向拉伸聚丙烯（BOPP）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜或袋、双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜或袋、榨菜包装用复合膜或袋、液体食品包装用塑料复合膜或袋、液体食品无菌包装用纸基复合材料、液体食品无菌包装用复合袋、液体食品保鲜包装用纸基复合材料（屋顶包）、食品包装用聚氯乙烯硬片或膜、双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材、聚丙烯（PP）挤出片材、塑料编织袋、复合塑料编织袋、多层复合食品包装膜或袋（企标类）

2 检验依据

GB/T 4456-2008《包装用聚乙烯吹塑薄膜》

GB/T 8946-1998《塑料编织袋》（2014.06.01前生产按此标准执行）

GB/T 8947-1998《复合塑料编织袋》（2014.06.01前生产按此标准执行）

GB/T 8946-2013《塑料编织袋通用技术要求》（2014.06.01起生产按此标准执行）

GB/T 10457-2009《食品用塑料自粘保鲜膜》

GB 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准

GB 9681-1988《食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准》

GB 9687-1988《食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准》

GB 9688-1988《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》

GB 9689-1988《食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准》

GB/T 10003-2008《普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜》

GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》

GB 15204-1994《食品容器、包装材料用偏氯乙烯-聚氯烯共聚树脂卫生标准》

GB/T 15267-1994《食品包装用聚氯乙烯硬片、膜》

GB/T 16719-2008《双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材》

GB/T 16958-2008《包装用双向拉伸聚酯薄膜》

GB/T 17030-2008《食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜》

GB/T 18192-2008 《液体食品无菌包装用纸基复合材料》

GB 18454-2001《液体食品无菌包装用复合袋》

GB/T 18706-2008《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》

GB 19741-2005 《液体食品包装用塑料复合膜、袋》

GB/T 20218-2006《双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜》

QB/T 1125-2000《未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜》

QB/T 1128-1991《单向拉伸高密度 聚乙烯薄膜》

QB 1231-1991 《液体包装用聚乙烯吹塑薄膜》

QB/T 1871-1993《双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋》

QB/T 1956-1994 《聚丙烯吹塑薄膜》

QB 2197-1996 《榨菜包装用复合膜、袋》

QB/T 2471-2000《聚丙烯（PP）挤出片材》

BB/T 0002-2008《双向拉伸聚丙烯珠光薄膜》

BB/T 0014-2011《夹链自封袋》

BB/T 0030-2004《包装用镀铝薄膜》

BB/T 0039-2013 《商品零售包装袋》

已备案现行有效的企业标准以及产品质量明示要求

3 抽样方法和抽样数量

在生产领域抽取我省企业生产的食品用塑料膜袋，抽样地区为广州、惠州、顺德、肇庆、清远（以上每个市的抽样数量不得超过35批次）。原则上每家企业同类产品只抽取1个批次，每家企业抽取的样品不得超过2个批次。抽取的样品要来源于大、中、小企业。在生产企业成品仓库内随机抽取近期生产的同一型号、规格的相同批次样品。受检产品的抽样数量见下表，备份样品封存在承检单位。现场确认产品类型并在抽样单中标注。受检产品的抽样数量见表1，备份样品封存在承检单位。

表1 抽样数量和方法

| 序号 | 产品名称 | 标准依据 | 抽样数量 | 抽样单需注明内容和抽样时应注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验用样品数量 | 备份样品数量 |  |
| 1 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 4456-2008 | 6-10m2或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于15mm×150mm（不含热封边宽度） | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 2 | 塑料编织袋 | GB/T8946-1998 GB/T 8946-2013 | 15个 | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 3 | 复合塑料编织袋 | GB/T8947-1998 GB/T 8946-2013 | 15个 | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 4 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | GB/T 10457-2009 | 3卷 | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 5 | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 | GB/T 10003-2008 | 6-10m2或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于150mm×150mm（不含热封边宽度） | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 6 | 包装用塑料复合膜、袋 | GB/T10004-2008 | 6-10m2或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于150mm×150mm（不含热封边宽度）； | 同检验用样品数量 | 1.各层材质（特别是内层材质）2. 注明复合方式（干法复合、挤出复合） |
| 7 | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 | GB/T15267-1994 | 5m2或A4纸规格膜50张 | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 8 | 双向拉伸聚苯乙烯片材 | GB/T16719-2008 | 5m2或A4纸规格膜50张 | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 9 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | GB/T 16958-2008 | 6-10m2或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于200mm×200mm（不含热封边宽度） | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 10 | 肠衣膜（PVDC） | GB/T 17030-2008 | 6-10m2或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于150mm×150mm（不含热封边宽度） | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 11 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | GB18192-2008 | 1.6-10m2（若为带卷筒的卷膜，至少3卷）或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于150mm×150mm（不含热封边宽度）； 2.若样品为膜，需另制热封强度样品（袋）20个 3.以容器半成品形式交货的产品为50个； | 同检验用样品数量 | 各层材质 |
| 12 | 液体食品无菌包装用复合袋 | GB18454-2001 | 6-10m2或A4纸规格袋50个，每个袋尺寸不小于150mm×150mm（不含热封边宽度）； | 同检验用样品数量 | 各层材质 |
| 13 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 | GB/T 18706-2008 | 6-10m2或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于150mm×150mm（不含热封边宽度）； 2.若样品为膜，需另制热封强度样品（袋）20个 | 同检验用样品数量 | 各层材质 |
| 14 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | GB19741-2005 | 6-10m2或A4纸规格膜50张；（若为带卷筒的卷膜，至少3卷）每张或每个袋尺寸不小于150mm×150mm（不含热封边宽度） | 同检验用样品数量 | 各层材质，确定样品类型属于SS膜、WSS膜或者WSLZ膜 |
| 15 | 双向拉伸尼龙薄膜 | GB/T20218-2006 | 6-10m2或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于150mm×150mm（不含热封边宽度） | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 16 | 未拉伸聚乙稀、聚丙烯薄膜 | QB/T1125-2000 | 6-10m2或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于150mm×150mm（不含热封边宽度） | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 17 | 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜 | QB/T1128-1991 | 6-10m2或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于150mm×150mm（不含热封边宽度） | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 18 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | QB1231-1991 | 6-10m2或A4纸规格膜50张，每张尺寸不小于150mm×150mm（不含热封边宽度） | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 19 | BOPA/LDPE | QB/T 1871-1993 | 6-10m2或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于150mm×150mm（不含热封边宽度）； | 同检验用样品数量 | 各层材质 |
| 20 | 聚丙烯吹塑薄膜 | QB/T1956-1994 | 6~10m2或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于150mm×150mm（不含热封边宽度） | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 21 | 榨菜包装用复合膜、袋 | QB2197-1996 | 6~10m2或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于100mm×100mm（不含热封边宽度）； | 同检验用样品数量 | 各层材质 |
| 22 | 食品包装用聚丙烯挤出片材 | QB/T2471-2000 | 5m2或A4纸规格膜50张 | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 23 | 双向拉伸聚丙烯珠光膜 | BB/T 0002-2008 | 6-10m2或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于150mm×150mm（不含热封边宽度）； | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 24 | 夹链自封袋 | BB/T 0014-2011 | 50个，尺寸不小于50mm×50mm（不含开口宽度） | 同检验用样品 | 材质 |
| 25 | 包装用镀铝薄膜 | BB/T0030-2004 | 6-10m2或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于150mm×150mm（不含热封边宽度） | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 26 | 商品零售包装袋 | BB/T0039-2013 | 40个，尺寸不小于50mm×50mm（不含热封边宽度） | 同检验用样品数量 | 材质 |
| 27 | 多层复合食品包装膜、袋 | 企标 | 6-10m2或A4纸规格膜50张；每张或每个袋尺寸不小于150mm×150mm | 同检验用样品数量 | 各层材质及执行标准 |

4 检验项目要求

表2 GB/T 4456-2008《包装用聚乙烯吹塑薄膜》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣：4%乙酸 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣：65%乙醇 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 3 | 蒸发残渣：正己烷 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 6 | 脱色试验 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表3 GB/T 8946-1998《塑料编织袋》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣：4%乙酸 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣：65%乙醇 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 3 | 蒸发残渣：正己烷 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 4 | 蒸发残渣：水 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 9687-1988 GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 7 | 脱色试验 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

# 注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。（2014.06.01前生产按GB/T 8946-1998执行）

表4 GB/T 8947-1998《复合塑料编织袋》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣：4%乙酸 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣：65%乙醇 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 3 | 蒸发残渣：正己烷 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 4 | 蒸发残渣：水 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 9687-1988 GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 7 | 脱色试验 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。（2014.06.01前生产按GB/T 8947-1998执行）

表5 GB/T 8946-2013《塑料编织袋通用技术要求》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣：4%乙酸 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 GB 13113-1991 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣：65%乙醇 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 GB 13113-1991 | ● |  |
| 3 | 蒸发残渣：正己烷 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 GB 13113-1991 | ● |  |
| 4 | 蒸发残渣：水 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 GB 13113-1991 | ● |  |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 GB 13113-1991 | ● |  |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 9687-1988 GB 9688-1988 GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 GB 13113-1991 | ● |  |
| 7 | 锑（以Sb计） | GB 9687-1988 GB 9688-1988 GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 GB 13113-1991 | ● |  |
| 8 | 脱色试验 | GB 9687-1988 GB 9688-1988 GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 GB 13113-1991 | ● |  |

# 注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。（2014.06.01后生产按GB/T 8946-2013执行）

表6 GB/T 10457-2009《食品用塑料自粘保鲜膜》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 聚乙烯材质 | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 重金属 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 脱色试验（乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 脱色试验（冷餐油） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 2 | 聚氯乙烯材质 | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9639-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9639-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9639-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 9639-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 重金属 | GB 9639-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 脱色试验（乙醇） | GB 9639-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 脱色试验（冷餐油） | GB 9639-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9639-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 残留氯乙烯单体含量 | GB 9639-1988 | 强制性 | GB/T 5009.67-2003 | ● |  |
| 3 | 聚偏二氯乙烯材质 | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB/T 17030-2008中4.5.3 | 推荐性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 蒸发残渣（蒸馏水） | GB/T 17030-2008中4.5.3 | 推荐性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 蒸发残渣（20%乙醇） | GB/T 17030-2008中4.5.3 | 推荐性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB/T 17030-2008中4.5.3 | 推荐性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 17030-2008中4.5.3 | 推荐性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 重金属（以Pb计） | GB/T 17030-2008中4.5.3 | 推荐性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 脱色试验（浸泡液） | GB/T 17030-2008中4.5.3 | 推荐性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | 氯乙烯单体 | GB 15204-1994 | 强制性 | GB/T 5009.122-2003 | ● |  |
|  |  | 偏氯乙烯 | GB 15204-1994 | 强制性 | GB/T 5009.122-2003 | ● |  |

# 注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表7 GB/T 10003-2008《普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣：4%乙酸 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣：正己烷 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表8 GB/T 10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 12 | 甲苯二胺 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.119-2003 | ● |  |
| 13 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 14 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 15 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 16 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 17 | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 18 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008中5.6 | 推荐性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 19 | 苯类溶剂残留量*1 | GB/T 10004-2008中5.6 | 推荐性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 备注 | *1：苯类溶剂残留量的检出限为0.5mg/m2。 |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表9 GB/T 15267-1994《食品包装用聚氯乙烯硬片、膜》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣：4%乙酸 | GB 9681-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 GB/T 5009.67-2003 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣：65%乙醇 | GB 9681-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 GB/T 5009.67-2003 | ● |  |
| 3 | 蒸发残渣：正己烷 | GB 9681-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 GB/T 5009.67-2003 | ● |  |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9681-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 GB/T 5009.67-2003 | ● |  |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 9681-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 GB/T 5009.67-2003 | ● |  |
| 6 | 氯乙烯单体 | GB 9681-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 GB/T 5009.67-2003 | ● |  |
| 7 | 脱色试验 | GB 9681-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 GB/T 5009.67-2003 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表10 GB/T 16719-2008《双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣：4%乙酸 | GB 9689-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣：65%乙醇 | GB 9689-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9689-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 9689-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 9689-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

表11 GB/T 16958-2008《包装用双向拉伸聚酯薄膜》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣：4%乙酸 | GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣：65%乙醇 | GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 3 | 蒸发残渣：正己烷 | GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 4 | 蒸发残渣：水 | GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 7 | 锑（以Sb计） | GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.101-2003 | ● |  |
| 8 | 脱色试验 | GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表12 GB/T 17030-2008《食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB/T 17030-2008中4.5.3 | 推荐性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（蒸馏水） | GB/T 17030-2008中4.5.3 | 推荐性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（20%乙醇） | GB/T 17030-2008中4.5.3 | 推荐性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（正己烷） | GB/T 17030-2008中4.5.3 | 推荐性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 17030-2008中4.5.3 | 推荐性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 重金属（以Pb计） | GB/T 17030-2008中4.5.3 | 推荐性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（浸泡液） | GB/T 17030-2008中4.5.3 | 推荐性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 氯乙烯单体 | GB 15204-1994 | 强制性 | GB/T 5009.122-2003 | ● |  |
|  | 偏氯乙烯 | GB 15204-1994 | 强制性 | GB/T 5009.122-2003 | ● |  |
|  | 溶剂残留量 | GB/T 17030-2008中4.6 | 推荐性 | GB/T 17030-2008中5.7 | ● |  |
|  | 苯类残留量 | GB/T 17030-2008中4.6 | 推荐性 | GB/T 17030-2008中5.7 | ● |  |

表13 GB/T 18192-2008《液体食品无菌包装用纸基复合材料》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 蒸发残渣：4%乙酸 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣：65%乙醇 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣：正己烷 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 重金属（以Pb计） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 溶剂残留量 | GB/T 18192-2008中6.6.3 | 推荐性 | GB/T 10004-1998中5.7 | ● |  |
|  | 苯类溶剂残留量 | GB/T 18192-2008中6.6.3 | 推荐性 | GB/T 10004-1998中5.7 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表14 GB 18454-2001《液体食品无菌包装用复合袋》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 甲苯二胺 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.119-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
| 注：内衬材料卫生指标应符合GB 9687-1988；复合塑料膜卫生指标应符合GB 13113-1991；口盖材料应符合国家相关材料卫生标准。 |

表15 GB/T 18706-2008《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 内层聚乙烯的卫生指标 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 溶剂残留量 | GB 18706-2008中6.5.3 | 推荐性 | GB/T 10004-1998中5.7 | ● |  |
|  | 苯类溶剂残留量 | GB 18706-2008中6.5.3 | 推荐性 | GB/T 10004-1998中5.7 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表16 GB 19741-2005 《液体食品包装用塑料复合膜、袋》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 甲苯二胺 | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.119-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（4％乙酸） | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | WSLX膜 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（正己烷） | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | WSLX膜 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（65%乙醇） | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | WSLX膜 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 高锰酸钾消耗量（水） | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | WSLX膜 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 重金属（以Pb计） | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | WSLX膜 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验 | WSLX膜 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表17 GB/T 20218-2006《双向拉伸尼龙薄膜》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 蒸发残渣 | GB 16332-1996 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB 16332-1996 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 重金属 | GB 16332-1996 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验 | GB 16332-1996 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

# 注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表18 QB/T 1125-2000《未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 蒸发残渣（4%乙酸） | PE | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688-1988 |  |  |  |  |
|  | 蒸发残渣（65%乙醇） | PE | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | PP | — |  |  |  |  |
|  | 蒸发残渣（正己烷） | PE | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688-1988 |  |  |  |  |
|  | 高锰酸钾消耗量 | PE | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688-1988 |  |  |  |  |
|  | 重金属 | PE | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688-1988 |  |  |  |  |
|  | 脱色试验（乙醇） | PE | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688-1988 |  |  |  |  |
|  | 脱色试验（冷餐油） | PE | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688-1988 |  |  |  |  |
|  | 脱色试验（浸泡液） | PE | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  |  | PP | GB 9688-1988 |  |  |  |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表19 GB/T 1128-1991《单向拉伸高密度聚乙烯薄膜》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 重金属 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（冷餐油） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表20 QB 1231-1991 《液体包装用聚乙烯吹塑薄膜》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 重金属 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（冷餐油） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

# 注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表21 QB/T 1871-1993《双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 甲苯二胺 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.119-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表22 QB/T 1956-1994 《聚丙烯吹塑薄膜》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 重金属 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（乙醇） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（冷餐油） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

# 注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表23 QB 2197-1996 《榨菜包装用复合膜、袋》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 甲苯二胺 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.119-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表24 QB/T 2471-2000《聚丙烯（PP）挤出片材》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣：4%乙酸 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB 5009.60-2003 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣：正己烷 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB 5009.60-2003 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB 5009.60-2003 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB 5009.60-2003 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB 5009.60-2003 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表25 BB/T 0002-2008《双向拉伸聚丙烯珠光薄膜》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣：4%乙酸 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB 5009.60-2003 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣：正己烷 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB 5009.60-2003 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB 5009.60-2003 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 9688-1988 | 强制性 | GB 5009.60-2003 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 9688-1988 | 强制性 | GB 5009.60-2003 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表26 BB/T 0014-2011 《夹链自封袋》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 重金属 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（冷餐油） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表27 BB/T 0030-2004《包装用镀铝薄膜》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9688-1988 或GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（水） | 以BOPET为基材的进行此项检测 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（65%乙醇） | 以BOPET为基材的进行此项检测 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9688-1988 或GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB 9688-1988 或GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 重金属（以Pb计） | GB 9688-1988 或GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 锑（以Sb计） | 以BOPET为基材的进行此项检测 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（乙醇） | GB 9688-1988 或GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（冷餐油） | GB 9688-1988 或GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9688-1988 或GB 13113-1991 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表28 BB/T 0039-2006 《商品零售包装袋》

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 重金属 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（冷餐油） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |
|  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60-2003 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

表29 复合食品包装膜（袋）（企标、GB 9683-1988、GB/T 5009.60-2003、GB/T 10004-2008）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蒸发残渣：4%乙酸 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB 9687-1988 GB 11680-1989 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣：65%乙醇 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB 9687-1988 GB 11680-1989 | ● |  |
| 3 | 蒸发残渣：正己烷 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB 9687-1988 GB 11680-1989 | ● |  |
| 4 | 蒸发残渣：水 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB 9687-1988 GB 11680-1989 | ● |  |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB 9687-1988 GB 11680-1989 | ● |  |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB 9687-1988 GB 11680-1989 | ● |  |
| 7 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 | 推荐性 | GB/T 10004-2008 | ● |  |
| 8 | 甲苯二胺（4%乙酸） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB 9687-1988 GB 11680-1989 | ● |  |

注：卫生指标具体项目要求按材质卫生标准执行。

5 判定原则

抽检项目出具抽检检验报告，检验报告中检验结论按如下方式作出判定：

5.1 检验项目全部符合相应标准要求的，检验结论为：“经抽样检验，所检项目符合标准要求”。

5.2 检验项目有不符合相应标准要求的，检验结论为：“经抽样检验，××项目不符合GB ××××-××××标准要求，检验结论为不合格”。

注：对涉及产品标注质量等级的项目，产品检验结果按产品标注质量等级判定，未标注质量等级的按产品标准中的最低等级判定。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

6.2 需对不合格项目进行复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

6.3 溶剂残留量项目不合格不进行复检。