塑料购物袋产品质量

自治区监督抽查实施细则

一、抽样方法及数量

从流通、生产领域随机抽取，抽样基数应满足样本量的大小，抽样数量40个×2份，抽取的两份样品分别单独封装，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品。

二、检验依据

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 厚度 | GB/T21661-2008、GB/T21661-2020 | GB/T 6672-2001 |
| 2 | 厚度平均偏差 | GB/T21661-2008、GB/T21661-2020 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 厚度极限偏差 | GB/T21661-2008、GB/T21661-2020 | GB/T 6672-2001 |
| 4 | 宽度偏差 | GB/T21661-2008、GB/T21661-2020 | GB/T 6673-2001 |
| 5 | 长度偏差 | GB/T21661-2008、GB/T21661-2020 | GB/T 6673-2001 |
| 6 | 标识 | GB/T21660-2008、GB/T21661-2020 | GB/T21660-2008、GB/T21661-2020 |
| 7 | 感官 | GB/T21661-2008、GB/T21661-2020 | GB/T21661-2008、GB/T21661-2020 |
| 8 | 提吊性能 | GB/T21661-2008、GB/T21661-2020 | GB/T21661-2008、GB/T21661-2020 |
| 9 | 跌落试验 | GB/T21661-2008、GB/T21661-2020 | GB/T21661-2008、GB/T21661-2020 |
| 10 | 漏水性能 | GB/T21661-2008、GB/T21661-2020 | GB/T21661-2008、GB/T21661-2020 |
| 11 | 封合强度 | GB/T21661-2008、GB/T21661-2020 | QB/T 2358-1998 |
| 12 | 落镖冲击试验 | GB/T21661-2008、GB/T21661-2020 | GB/T9639.1-2008 |
| 13 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 14 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 15 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 16 | 重金属 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 17 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 备注：①13～17项目适用于直接接触食品用塑料购物袋；脱色试验适用于添加着色剂的塑料购物袋。  ②被抽查产品依据标准以标识为准；若标识无明示产品标准，以生产日期为限：2020-12-31之前，依据以GB/T21661-2008为准；2020-12-31之后，依据以GB/T21661-2020为准。 | | | |

三、判定依据

（一）依据标准

GB/T 21661-2008 塑料购物袋

GB/T 21661-2020 塑料购物袋

GB/T 21660-2008 塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求

GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法

GB/T 6673-2001 塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定

QB/T 2358-1998 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法

GB/T 9639.1-2008 塑料薄膜和膜片 抗冲击性能试验 自由落镖法 第一部分：梯级法进行检验和判定

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 31604.2-2016 食品安全国家标准 高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.8-2016 食品安全国家标准 总迁移量的测定

GB 31604.9-2016 食品安全国家标准 食品模拟物中重金属的测定

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。