2021年无锡市木地板产品质量监督

抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市场监督管理局组织的木地板产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产企业：在受检企业的成品仓库内者其确认场所，随机抽取同类别、同型号规格、同批次、有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

实体店：在待销产品中随机抽取同类别、同型号规格、同批次、有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的的产品，抽样基数满足抽样数量即可，索取发票等购样凭据留证。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。抽样基数应满足抽样代表性要求，实木地板：其中9片为检验样品和6片为备用样品；实木复合地板：其中5㎡为检验样品和2㎡为备用样品；浸渍纸层压木质地板：其中5㎡为检验样品和2㎡为备用样品。检验用样品按进货价购买，备用样品按要求封存在受检企业处，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1实木地板检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 |  | GB/T 15036.1-2018 | GB/T 17657-2013 4.3 |
| 2 | 漆膜表面耐磨 |  | GB/T 15036.1-2018 | GB/T 15036.2-2018 3.3.2.2 |
| 3 | 漆膜附着力 |  | GB/T 15036.1-2018 | GB/T 15036.2-2018 3.3.2.3 GB/T 4893.4-2013 |
| 4 | 漆膜硬度 |  | GB/T 15036.1-2018 | GB/T 6739-2006 4/6/9 |
| 5 | 重金属含量（限色漆） | 可溶性铅 | GB/T 15036.1-2018 | GB/T 18584-2001 |
|  |  | 可溶性镉 |  |  |
|  |  | 可溶性铬 |  |  |
|  |  | 可溶性汞 |  |  |
| 6 | 木材名称（材种） |  | GB/T 15036.1-2018 | GB/T 29894-2013 |

表2实木复合地板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸渍剥离 | GB/T 18103-2013 | GB/T 18103-2013 6.3.2 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 18103-2013 | GB/T 18103-2013 6.3.4 GB/T 17657-1999 4.9 |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 18103-2013 | GB/T 18103-2013 6.3.4 GB/T 17657-1999 4.9 |
| 4 | 表面耐磨 | GB/T 18103-2013 | GB/T 15036.2-2009 3.3.2.2 |
| 5 | 漆膜附着力 | GB/T 18103-2013 | GB/T 18103-2013 6.3.5 GB/T 4893.4-1985 1/3/4/5 |
| 6 | 表面耐污染 | GB/T 18103-2013 | GB/T 17657-1999 4.37 |
| 7 | 甲醛释放量 | GB/T 18103-2013 | GB 18580-2017 1m³气候箱法 |

表3浸渍纸层压木质地板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18102-2007 | GB/T 18102-2007 6.3.3 GB/T 17657-1999 4.3 |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2007 | GB/T 18102-2007 6.3.4 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 18102-2007 | GB/T 18102-2007 6.3.7 GB/T 15102-2006 6.3.8 |
| 4 | 内结合强度 | GB/T 18102-2007 | GB/T 17657-1999 4.8 GB/T 18102-2007 6.3.6 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2007 | GB/T 18102-2007 6.3.11 |
| 6 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 18102-2007 | GB/T 17657-1999 4.37 |
| 7 | 甲醛释放量（气候箱法） | GB 18580-2017（气候箱法） | GB 18580-2017（气候箱法 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 15036.1-2018《实木地板第1部分：技术条件》

GB/T 15036.2-2018《实木地板第2部分：检验方法》

GB/T 18103-2013 《实木复合地板》

GB/T 18102-2007  《浸渍纸层压木质地板》

GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

（注：本次监督抽查抽取生产日期于2019年2月1日后生产的实木地板产品；生产日期于2018年5月1日后生产的实木复合地板，生产日期于2018年5月1日后和2021年6月30日前的浸渍纸层压木质地板产品，若无明确标明生产日期，则甲醛释放量项目，按GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》进行检验）

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求；

相关法律法规、部门规章和规范。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

任一个检验项目初检样品不合格时，进行双倍复验，当两个复验样品结果均合格时，判定该项目为合格；反之，判定该项目为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4不进行复检的项目：无。

5.5对复检并具备检验条件的，按照监督抽查方案对检验样品或者备份样品进行复检并出具报告。