2021年无锡市水泥产品质量监督

抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市场监督管理局组织的水泥产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产企业：在企业的成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

取样方法按GB/T 12573进行，抽样基数应满足出厂编号规定的吨位。编号吨位不足时，不得少于1t。

袋装水泥从企业的栈台抽取。确定1个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量12kg。

散装水泥从散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量至少12kg。

将抽取的水泥样品全部用0.9mm 方孔筛筛析，取其筛下物、充分混匀，缩分为两等份样品，一份为检验样品，一份为备用样品。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。抽样基数应满足抽样代表性要求，备用样品由承检机构带回，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

表1 水泥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子记录或影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB 175 | GB/T 176 | 电子天平、箱式电阻炉/1台套 | 否 |
| 2 | 氧化镁 |  |  | 电子天平、原子吸收光谱仪/1台套 | 否 |
| 3 | 烧失量 |  |  | 电子天平、箱式电阻炉/1台套 | 否 |
| 4 | 不溶物 |  |  | 电子天平、箱式电阻炉/1台套 | 否 |
| 5 | 氯离子含量 |  |  | 电子天平、精密pH计/1台套 | 否 |
| 6 | 凝结时间 | GB 175 | GB/T 1346 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪、电子天平、水泥净浆搅拌机、标准恒温恒湿养护箱/1台套 | 否 |
| 7 | 安定性 |  |  | 沸煮箱、水泥净浆搅拌机、雷氏夹测定仪、电子天平、标准恒温恒湿养护箱、净浆标准稠度及凝结时间测定仪/1台套 | 否 |
| 8 | 强度 |  | GB/T 17671 | 压力试验机、电动抗折试验机、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、标准恒温恒湿养护箱、电子天平/1台套 | 是 |
| 备注：不同品种水泥的检验项目按照GB175-2007《通用硅酸盐水泥》相应产品的规定进行。 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

GB 175 通用硅酸盐水泥；

GB/T 176-2017 水泥化学分析方法；

GB/T 750-1992 水泥压蒸安定性试验方法；

GB/T 1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法；

GB/T 2419-2005 水泥胶砂流动度测定方法；

GB/T 12573-2008 水泥取样方法；

GB/T 17671-1999 泥胶砂强度检验方法(ISO法)；

相关的法律法规、部门规章和规范；

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4不进行复检的项目：无。

5.5对复检并具备检验条件的，按照监督抽查方案对检验样品或者备份样品进行复检并出具报告。