2021年无锡市学生服、军训服产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于学生服、军训服产品质量省级监督抽查，监督抽查产品范围包括学生服（含春秋季、夏季或冬季学生服）、军训服。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

**2.1学校采样**

抽样数量：学生服产品4件/条/套（含1件/条/套检测样和1件/条/套备份样）；军训服产品2件/条/套（含1件/条/套检测样和1件/条/套备份样）；抽样基数需满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

**2.2生产企业抽样**

在企业的成品库内、成品堆放区或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。抽样方法应根据被抽查企业产品的堆放形式、批量大小而定。一般按照GB/T 10111规定的程序,采用简单随机抽样方法，利用随机数表、骰子或扑克牌产生随机数进行抽样。挂放的产品也可采用系统抽样的方法，堆垛装箱的产品也可采用分层随机抽样的方法。

抽样数量：学生服产品4件/条/套（含1件/条/套检测样和1件/条/套备份样）；军训服产品2件/条/套（含1件/条/套检测样和1件/条/套备份样）；抽样基数需满足抽样数量即可。一经采样，立即封样，任何人不得调换。所采样品应得到生产单位的确认。

3.检验依据

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401  相应产品标准 | GB/T 2912.1 |
| 2 | pH值 | GB 18401  相应产品标准 | GB/T 7573 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401  相应产品标准 | GB/T 17592  GB/T 23344 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401  相应产品标准 | GB/T 5713 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401  相应产品标准 | GB/T 3922 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401  相应产品标准 | GB/T 3922 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401  相应产品标准 | GB/T 3920 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701  相应产品标准 | GB/T 3920 |
| 9 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 8427 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3921 |
| 11 | 纤维含量 | GB/T 29862  相应产品标准 | FZ/T 01057  GB/T 2910  FZ/T 01095等 |
| 12 | 接缝强力 | 相应产品标准 | GB/T 13773.1等 |
| 13 | 断裂强力（机织类） | 相应产品标准 | GB/T 3923.1 |
| 14 | 顶破强力（针织类） | 相应产品标准 | GB/T 19976 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

4.判定规则

**4.1依据标准**

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 31888-2015《中小学生校服》

GB/T 22854-2009《针织学生服》

GB/T 23328-2009《机织学生服》

DB32/T 2074-2012《学生军训服》

GB/T 22849-2014 《针织T恤衫》

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示的产品标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求等

**4.2判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。