青岛市壁纸产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每种产品抽取样品2卷，其中1卷作为检验样品，1卷作为备用样品。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | GB 18585-2001 | GB 18585-2001 |
| 2 | 重金属（或其他）元素 （钡、铬、汞、铅、砷、锑、硒、镉） |  | GB 18585-2001 |
| 3 | 氯乙烯单体a |  | GB 18585-2001 |
| 4 | 湿抗张强度/湿润拉伸负荷 | QB/T 3805-1999 GB/T 34844-2017 JG/T 509-2016 QB/T 4034-2010 | QB/T 3805-1999 GB/T 34844-2017 JG/T 509-2016 QB/T 4034-2010 GB/T 465.2 GB/T 12914 |
| a仅对聚氯乙烯壁纸检验该项目 |  |  |  |

检验方法依据包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

GB 18585  室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB/T 34844 壁纸

JG/T 509   建筑装饰用无纺墙纸

QB/T 3805  聚氯乙烯壁纸

QB/T 4034  壁纸

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。