青岛市胶黏剂产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品2桶（＞1kg/桶），其中1桶作为检验样品，1桶作为备用样品。

2 检验依据

表1  水溶性聚乙烯醇建筑胶黏剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008/4.1 | GB 18583-2008 附录A |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008/4.2 | GB 18583-2008附录B |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008/4.3 | GB 18583-2008附录C |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008/4.6 | GB 18583-2008附录F |
| 5 | 粘结强度 | JC/T 438-2019/5.4 | JC/T 438-2019附录A |
| 6 | 外观 | JC/T 438-2019/5.2 | JC/T 438-2019/5.2 |
| 7 | 不挥发物含量 | JC/T 438-2019/5.3 | GB/T 2793-1995 |
| 8 | pH值 | JC/T 438-2019/5.5 | GB/T 14518-1993 |
| 9 | 低温稳定性 | JC/T 438-2019/5.6 | JC/T 438-2019/5.6 |

表2  聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008/4.1 | GB 18583-2008 附录A |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008/4.2 | GB 18583-2008附录B |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008/4.3 | GB 18583-2008附录C |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008/4.6 | GB 18583-2008附录F |
| 5 | 压缩剪切强度 | HG/T 2727-2010/6.3 | HG/T 2727-2010附录A |
| 6 | pH值 | HG/T 2727-2010/6.1 | GB/T 11175-2002/5.3 |
| 7 | 不挥发物 | HG/T 2727-2010/6.1 | GB/T 11175-2002/5.2 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

相关产品标准

GB 18583-2008          室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

HG/T 2727-2010         聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂

JC/T 438-2019          水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。