2019年广东省压力锅省级监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于2019年广东省生产领域的压力锅产品省级监督抽查。监督抽查产品范围包括公称工作压力为50kPa～120kPa，容积不大于18L的不锈钢压力锅和铝及铝合金压力锅。

1.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 2 | 213 | 213.3 |
| 分类名称 | 日用消费品 | 其它日用消费品 | 压力锅 |

1.2产品种类

压力锅产品主要根据锅体使用材料分为不锈钢压力锅和铝及铝合金压力锅。

1.3下列术语和定义适用于本细则。

1.3.1 不锈钢压力锅：锅身和锅盖用不锈钢板加工成型的家庭用压力锅。

1.3.2 铝压力锅：锅身用铝及铝合金板材加工成型的家庭用压力锅。

- 2 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 15066-2004    《不锈钢压力锅》

GB 13623-2003    《铝压力锅安全及性能要求》

GB 13623-2003    《铝压力锅安全及性能要求 国家标准第1号修改单》

GB 4806.6-2016《食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂》

GB 4806.9-2016《食品安全国家标准  食品接触用金属材料及制品》

GB 4806.11-2016《食品安全国家标准  食品接触用橡胶材料及制品》

其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范

- 3 抽样

3.1抽样型号或规格

优先抽取铝压力锅，兼顾不锈钢压力锅。

优先抽取规格为22cm～26cm的压力锅，兼顾其他规格的压力锅。

优先抽取旋合式压力锅，兼顾落盖式、压盖式或其它结构压力锅。

3.2抽样方法、基数及数量

采用双随机方法，在企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的、近期生产的产品。

在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于20口。流通领域的抽样基数满足抽样数量即可。

具体产品抽样数量如表3所示：

表3  抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢压力锅 | 压力锅随机抽取6口，密封圈6只； 如需要，企业可提供破坏压力检验专用密封圈6只 |
| 2 | 铝压力锅 | 压力锅随机抽取6口，密封圈6只 |

注1：不锈钢压力锅其中3口锅和3只密封圈作为检验样品，其余3口锅和3只密封圈封存作为备用样品。

注2：铝压力锅其中3口锅和3只密封圈检验样品，其余3口锅和3只密封圈作为备用样品。

注3：本次抽查只抽取2017年4月19日<含>后生产样品。

3.3样品处置

3.3.1 检验用样品及备用样品应分别封样，检验用样品由抽样人员带回或按规定要求寄、送至指定的检验机构相关部门，备用样品封存于企业。

3.3.2 抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。

3.3.3 检验机构负责对样品的验收，样品接收时应查验封条是否完好，包装是否损坏，发现包装破损，应及时确认样品损坏情况。

3.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的压力锅产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查铝压力锅产品，应记录对应的被抽查企业的铝压力锅产品年销售总额；计划抽查不锈钢压力锅产品，就只记录被抽查企业的不锈钢压力锅产品年销售总额。

按规定填写抽样单外，应根据需要同时填写GB 4806.6-2016《食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准  食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2016《食品安全国家标准  食品接触用橡胶材料及制品》之“附件”，由企业确认后签名、盖章，与抽样单一起提交。

- 4 检验要求

4.1检验项目

检验项目见表4。

表4 2019年广东省压力锅产品监督抽查检验项目

| 产品 | 序号 | 检验项目 |  |  |  | 依据法律法规或标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢压力锅 | 1 | 合盖安全性 |  |  |  | GB 15066-2004中5.8 |  |
|  | 2 | 工作压力 |  |  |  | GB 15066-2004中5.9、5.10 |  |
|  | 3 | 密封性 |  |  |  | GB 15066-2004中5.11 |  |
|  | 4 | 安全压力 |  |  |  | GB 15066-2004中5.12 |  |
|  | 5 | 耐热压 |  |  |  | GB 15066-2004中5.13 |  |
|  | 6 | 开盖安全性 |  |  |  | GB 15066-2004中5.14 |  |
|  | 7 | 防堵安全性 |  |  |  | GB 15066-2004中5.15 |  |
|  | 8 | 耐内压力 |  |  |  | GB 15066-2004中5.16 |  |
|  | 9 | 泄压压力 |  |  |  | GB 15066-2004中5.17 |  |
|  | 10 | 破坏压力 |  |  |  | GB 15066-2004中5.19 |  |
|  | 11 | 手柄连接牢固性 |  |  |  | GB 15066-2004中5.7.3 |  |
|  | 12 | 卫生要求 | 与食品接触金属材料 |  | 砷（As）迁移量 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 13 |  |  |  | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 14 |  |  |  | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 15 |  |  |  | 铬（Cr）迁移量 | GB 4806.9-2016 | 与食品直接接触的不锈钢制品检测；与食品直接接触的其他金属材料及制品不检测；马氏体型不锈钢材料及制品不检测 |
|  | 16 |  |  |  | 镍（Ni）迁移量 | GB 4806.9-2016 | 与食品直接接触的不锈钢制品检测；与食品直接接触的其他金属材料及制品不检测 |
|  | 17 |  | 密封圈 |  | 总迁移量 | GB 4806.11-2016 |  |
|  | 18 |  |  |  | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 4806.11-2016 |  |
|  | 19 |  |  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 4806.11-2016 |  |
|  | 20 |  |  |  | 天然橡胶、合成橡胶、硅橡胶单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量 | GB 4806.11-2016 |  |
|  | 21 |  |  |  | 经硫化的热塑性弹性体的单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量 | GB 4806.6-2016 |  |
| 铝压力锅 | 1 | 合盖安全性 |  |  |  | GB 13623-2003中5.10 |  |
|  | 2 | 工作压力 |  |  |  | GB 13623-2003中5.11、5.12 |  |
|  | 3 | 密封性 |  |  |  | GB 13623-2003中5.13 |  |
|  | 4 | 安全压力 |  |  |  | GB 13623-2003中5.14 |  |
|  | 5 | 耐热压 |  |  |  | GB 13623-2003中5.15 |  |
|  | 6 | 开盖安全性 |  |  |  | GB 13623-2003中5.16 |  |
|  | 7 | 防堵安全性 |  |  |  | GB 13623-2003中5.17 |  |
|  | 8 | 耐内压力 |  |  |  | GB 13623-2003中5.18 |  |
|  | 9 | 泄压压力 |  |  |  | GB 13623-2003中5.19 |  |
|  | 10 | 破坏压力 |  |  |  | GB 13623-2003中5.23 |  |
|  | 11 | 手柄连接牢固性 |  |  |  | GB 13623-2003中5.8 |  |
|  | 12 | 卫生要求 | 与食品接触金属材料 | 砷（As）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 13 |  |  | 镉（Cd）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 14 |  |  | 铅（Pb）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 |  |
|  | 15 |  | 密封圈 | 总迁移量 |  | GB 4806.11-2016 |  |
|  | 16 |  |  | 高锰酸钾消耗量（水） |  | GB 4806.11-2016 |  |
|  | 17 |  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) |  | GB 4806.11-2016 |  |
|  | 18 |  |  | 天然橡胶、合成橡胶、硅橡胶单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量 |  | GB 4806.11-2016 |  |
|  | 19 |  |  | 经硫化的热塑性弹性体的单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量 |  | GB 4806.6-2016 |  |

4.2检验应注意的问题

4.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本细则中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

4.2.2 检验顺序要求

不锈钢压力锅产品检验顺序：合盖安全性－密封性－工作压力－安全压力－耐热压－开盖安全性－防堵安全性－耐内压力－泄压压力－手柄连接牢固性－破坏压力－卫生要求。

铝压力锅产品检验顺序：合盖安全性－密封性－工作压力－安全压力－耐热压－开盖安全性－防堵安全性－耐内压力－泄压压力－手柄连接牢固性－破坏压力－卫生要求。

4.2.3 密封圈做卫生项目检验时，使用送检的3只密封圈，应将每只密封圈截取4段进行检验。

4.2.4 泄压压力对密封圈有损坏时，可更换密封圈进行破坏压力检验。

4.2.5 不锈钢压力锅进行破坏压力检验时，可使用企业提供的破坏压力密封圈进行检验。

4.2.6 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

4.2.7 若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5  判定原则

5.1 单项判定原则

不锈钢压力锅及铝压力锅的单项判定规则见表5和表6。

表5 不锈钢压力锅产品检验项目样本大小和判定数组

| 序号 | 检验项目 | 样本大小 | 判定数组 （Ac Re） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合盖安全性 | n1=n2=3 | 0 2 1 2 |
| 2 | 工作压力 |  | 0 2 1 2 |
| 3 | 密封性 |  | 0 2 1 2 |
| 4 | 安全压力 |  | 0 2 1 2 |
| 5 | 耐热压 |  | 0 2 1 2 |
| 6 | 开盖安全性 |  | 0 2 1 2 |
| 7 | 防堵安全性 |  | 0 2 1 2 |
| 8 | 耐内压力 | n1=n2=3 | 0 2 1 2 |
| 9 | 泄压压力 |  | 0 2 1 2 |
| 10 | 破坏压力 |  | 0 2 1 2 |
| 11 | 手柄连接牢固性 | n1=n2=3 | 0 3 3 4 |
| 12 | 卫生要求 | n1＝3 | 0 1 |

其中：Ac—接收数，Re—拒绝数。

表6 铝压力锅产品检验项目样本大小和判定数组

| 序号 | 检验项目 | 样本大小 | 判定数组 （Ac Re） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合盖安全性 | n1=n2=3 | 0 2 1 2 |
| 2 | 工作压力 |  | 0 2 1 2 |
| 3 | 密封性 |  | 0 2 1 2 |
| 4 | 安全压力 |  | 0 2 1 2 |
| 5 | 耐热压 |  | 0 2 1 2 |
| 6 | 开盖安全性 |  | 0 2 1 2 |
| 7 | 防堵安全性 |  | 0 2 1 2 |
| 8 | 耐内压力 |  | 0 2 1 2 |
| 9 | 泄压压力 |  | 0 2 1 2 |
| 10 | 卫生要求 | n1＝3 | 0 1 |
| 11 | 手柄连接牢固性 | n1=n2=3 | 0 3 3 4 |
| 12 | 破坏压力 | n1=n2=3 | 0 2 1 2 |

其中：Ac—接收数，Re—拒绝数。

5.2 产品检验结果综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

法律、法规规定不得复检的情况除外。