附件3

羊耳标质量检测项目及判定指标

| 检测项目 |  | 标准方法 | 检测依据 | 判定指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度 试验 | 结合力试验 | 以200mm/min的速度拉伸耳标，检测空安装后主标与辅标之间的脱落力。 | NY534-2002 | 检测3枚耳标，平均值大于200N为合格。 |
|  | 拉伸断裂力检查 | 在23℃±2℃的环境下放置8h后，以200mm/min的速度拉伸耳标，检测主标单件整体拉伸时，头部与本体断裂脱开的拉伸力。 | NY534-2002 | 检测3枚耳标，平均值大于230N为合格。 |
| 环境 试验 | 高温结合力试验 | 将空安装的主标及辅标组合件在60℃条件下保温8h，取出后1分钟内做结合力试验。 | NY534-2002 NY/T938-2005 | 检测3枚耳标，结合力平均值大于160N为合格。 |
|  | 低温折弯试验 | 将耳标在-45℃条件下保温8h，取出后1分钟内做折弯试验，弯曲角度不小于100°。 | NY534-2002 | 检测3枚耳标，连续折弯5次，3枚耳标均不出现折断为合格。 |
| 字迹附着力试验 | 砂磨试验 | 对主标耳标面的字迹做砂磨试验，磨头面积为10mm×50mm，粒度为150的砂布，荷重10N，连续摩擦450次，检查字迹磨损程度。 | NY534-2002 | 检测5枚耳标，4枚及以上不出现露底为合格。 |
|  | 耐腐蚀性试验 | 分别将样品在pH值为3的溶液、pH值为12的溶液、浓度为30%的洗涤剂中浸泡48h，取出清洗后目视检查。 | NY534-2002 | 检测3枚耳标，符合以下全部要求为合格： 1.与原样品对比，无明显脱色变色现象； 2.与原样品做颜色对比，依256色比色板灰度差小于10； 3.字迹清晰不出现露底现象。 |
| 外观 检查 | 工艺 缺陷 | 目测耳标。 | NY534-2002 | 检测所有送检耳标，出现缺料、气泡、分层等工艺缺陷的耳标数量不超过10%（以出现工艺缺陷的主标或辅标数量多者为准）为合格。 |