附件1：2005年有关出口与食品接触的容器与餐厨具核查通报情况统计表

┌─────┬───────┬──────────┬──────────────┬──────────────┐
│　通告号　│　　产品名称　│　　通告原因　　　　│　　出口商　　　　　　　　　│　　生产商　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．BAH │塑料杯　　　　│有异味　　　　　　　│衢州同顺贸易有限公司　　　　│市场采购　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│　　　　　　　│化学物质总迁移量超　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│2005．BTP │烤架　　　　　│　　　　　　　　　　│河北炊花铸造有限公司　　　　│河北炊花铸造有限公司　　　　│
│　　　　　│　　　　　　　│标　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│　　　　　　　│铬、镍、锌、铁迁移　│　　　　　　　　　　　　　　│广东省揭阳市区仙桥镇城东塑料│
│2005．AXE │不锈钢勺　　　│　　　　　　　　　　│宁波风声国际贸易有限公司　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　│　　　　　　　│量超标　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│五金制品厂　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．BGB │烤盘　　　　　│总迁移量超标　　　　│衢州同顺贸易有限公司　　　　│不明　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│　　　　　　　│二氨基二苯基甲烷溶　│YANGJIANG HUAQIANG FAC-　　 │　　　　　　　　　　　　　　│
│2005．403 │尼龙厨房用具　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│不明　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　│　　　　　　　│出量超标　　　　　　│TORY　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．BGP │钢刀　　　　　│铬迁移量超标　　　　│阳江市世丰贸易有限公司　　　│阳江市远帆工业有限公司　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．BJN │尼龙漏勺　　　│芳香胺迁移量超标　　│阳江市三汇经贸有限公司　　　│未列明　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．BGK │刀具　　　　　│铬、锰迁移量超标　　│厦门恒好进出口有限公司　　　│厦门恒好进出口有限公司　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│硅制蛋糕模具和│总迁移量超标和铬溶　│阳江市万丰五金塑料制品有限公│阳江市万丰五金塑料制品有限公│
│2005．BRJ │　　　　　　　│　　　　　　　　　　│司　　　　　　　　　　　　　│司　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　│刀具　　　　　│出量超标　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　│阳江市康嘉实业有限公司　　　│阳江市东之源刀具有限公司　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│　　　　　　　│二氨基二苯基甲烷迁　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│2005．BMV │厨房用具　　　│　　　　　　　　　　│衢州同顺贸易有限公司　　　　│不明　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　│　　　　　　　│移量超标　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．476 │陶瓷厨房用品　│铅迁移量超标　　　　│潮州市建洋工艺制作有限公司　│市场采购　　　　　　　　　　│
│2005．BWE │　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│　　　　　　　│二甲氧基苯醌和二甲氧│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│2005．BPI │炒锅　　　　　│　　　　　　　　　　│厦门豪妙厨具制作有限公司　　│不明　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　│　　　　　　　│基苯甲醛迁移量超标　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．AUB │陶瓷器具　　　│铅溶出量超标　　　　│潮州市潮泉陶瓷实业有限公司　│潮州市潮泉陶瓷实业有限公司　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．ARN │陶瓷牛奶壶　　│铅溶出量超标　　　　│唐山陶瓷集团进出口有限公司　│唐山国华陶瓷有限公司　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　│广东廉江红星陶瓷企业有限公司│　　　　　　　　　　　　　　│
│2005．114 │饮水用玻璃杯　│铅、镉迁移量超标　　│　　　　　　　　　　　　　　│广东华兴玻璃有限公司　　　　│
│　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　│深圳分公司　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．193 │食品容器、器具│甲醛超标　　　　　　│天亚密胺(南京)有限公司　　　│不明　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．AXH │刀具　　　　　│镍、铬迁移量超标　　│广州文教体育用品进出口公司　│广东省阳江市东田厨具有限公司│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．APK │三聚氰胺盘子　│甲醛迁移量超标　　　│衢州同顺贸易有限公司　　　　│市场采购　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│食品容器、器具│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│2005．AMQ │　　　　　　　│质量问题　　　　　　│千巢三聚氰胺货物有限公司　　│千巢三聚氰胺货物有限公司　　│
│　　　　　│和包装材料　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．AXF │刀具　　　　　│——　　　　　　　　│香港凯意国际实业有限公司　　│————　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│电镀切刀、电镀│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│阳东赞丰塑金工贸有限公司　　│
│2005．CDQ │　　　　　　　│镍超标　　　　　　　│阳江市小天星贸易发展有限公司│　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　│烤串、电镀油隔│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│阳江市江城银润五金厂　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．CEL │厨房用筛子　　│镍迁移量超标　　　　│——　　　　　　　　　　　　│——　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．408 │尼龙勺　　　　│芳香胺迁移量超标　　│——　　　　　　　　　　　　│——　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．CAF │比萨刀　　　　│镍、铬量超标　　　　│阳江康嘉实业有限公司　　　　│阳江市东之源刀具有限公司　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．408 │厨房用具　　　│芳香胺迁移量超标　　│阳江十八子厨业有限公司　　　│采购　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．BYV │烤架和烤钳　　│铬迁移量超标　　　　│——　　　　　　　　　　　　│——　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．CBC │成套的刀和剪子│镍、铬迁移量超标　　│阳江市恒业五金制品有限公司　│阳江市恒业五金制品有限公司　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│咖啡杯、盘子、│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│2005．CBB │　　　　　　　│铅溶出量超标　　　　│深圳市梅粤进出口贸易有限公司│广西北流市全利瓷业有限公司　│
│　　　　　│餐具、茶杯　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．CCR │厨房用瓷器　　│大量铅迁移　　　　　│广东四通集团有限公司　　　　│广东四通集团有限公司　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．CBO │成套的刀具　　│铬迁移量超标　　　　│宁波鼎源进出口有限公司　　　│广东省阳江市钢材厂　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．CBK │开口器瓶启子　│总迁移量超标　　　　│宁波前程进出口有限公司　　　│浙江武义海华工具有限公司　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．CBL │餐具　　　　　│铅量超标　　　　　　│张家口进出口有限责任公司　　│临沂德胜瓷厂　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．BTO │奶酪切碎器　　│总迁移量超标　　　　│中纺联合进出口股份公司　　　│上海铭基家庭用品有限公司　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．BPC │不锈钢削皮刀　│铬溶出量超标　　　　│上海鸥尚公司　　　　　　　　│广东省阳江市世丰贸易有限公司│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005-BSO　│陶瓷壶　　　　│不详　　　　　　　　│衢州同顺贸易有限公司　　　　│不详　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．AVU │不锈钢刀　　　│铬、镍溶出量超标　　│余姚市平安不锈钢有限公司　　│余姚市平安不锈钢有限公司　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．CLE │烤肉餐具　　　│镉、镍溶出量超标　　│广州康越贸易有限公司　　　　│阳江市瑞马五金有限公司　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．CGV │——　　　　　│ ——　　　　　　　 │———　　　　　　　　　　　│———　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．CTV │厨具　　　　　│ ——　　　　　　　 │香港Creative Best LTD．　　 │———　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│　　　　　　　│有异味及镍迁移量超　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│2005．BUL │深油炸锅　　　│　　　　　　　　　　│宁波华裕电器集团有限公司　　│宁波华裕电器集团有限公司　　│
│　　　　　│　　　　　　　│标　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．AEP │铁壶　　　　　│内胆有裂缝　　　　　│———　　　　　　　　　　　│———　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│塑料和钢的厨房│镍、铬和总迁移量超　│　　　　　　　　　　　　　　│广东阳江市万利五金厂　　　　│
│2005．CUK │　　　　　　　│　　　　　　　　　　│深圳艺展编织工艺品有限公司　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　│用具　　　　　│标　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│阳江三友金塑有限公司　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．CIJ │餐具　　　　　│铅超标　　　　　　　│深圳市通明实业有限公司　　　│广西北流市鑫晟瓷厂　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　│YONGKANG ZHOUSHENG　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│日本***　 │聚乙烯餐具　　│蒸发残渣超标　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│不明　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　│METAL PRODUCTS CO．，LTD　　│　　　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　│GUANGDONG HONGXUAN IN-　　　│———　　　　　　　　　　　│
│2005．COC │开螃蟹用钳子　│镍、镉溶出量超标　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　│DUSTRIAL COMPANY LTD　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│马铃薯削皮刀和│　　　　　　　　　　│CHINA JIANGSU CERAMICS　　　│———　　　　　　　　　　　│
│2005．COA │　　　　　　　│镍、镉溶出量超标　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　│大蒜捣碎器　　│　　　　　　　　　　│IMP．EXP CORP．LTD　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．866 │汤匙　　　　　│氨基苯含量超标　　　│广东鸿轩实业集团有限公司　　│查不到　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│野餐背包中的刀│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│2005．CVI │　　　　　　　│铬迁移量超标　　　　│厦门恒好进出口有限公司　　　│厦门恒好进出口有限公司　　　│
│　　　　　│具　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│　　　　　│不锈钢套刀、塑│铬及一级芳香胺迁移　│　　　　　　　　　　　　　　│阳东万盛五金工具制品有限公司│
│2005．CXM │　　　　　　　│　　　　　　　　　　│阳东万盛五金工具制品有限公司│阳江市万丰五金塑料制品有限公│
│　　　　　│料厨具　　　　│量超标　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│司　　　　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．CXQ │陶瓷杯子、碟子│铅含量超标　　　　　│浙江义乌恒风进出口有限公司　│市场采购　　　　　　　　　　│
├─────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2005．DDU │不锈钢烧烤用具│铬、镍迁移量超标　　│阳江市好时年经贸有限公司　　│阳东利宝厨业有限公司　　　　│
└─────┴───────┴──────────┴──────────────┴──────────────┘